Практическая работа
Тема  Изучение СП 82-101-98. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
 Ход работы: Раствор строительный — рационально составленная, однородно перемешанная смесь вяжущего вещества (цемент, известь, гипс и др.), воды, песка и добавок, приобретающая с течением времени камневидное состояние.
Водопотребность — количество воды, необходимое для получения растворной смеси требуемой подвижности.
Растворы декоративные — растворы, применяемые при заводской отделке лицевых поверхностей строительных деталей и конструкций, а также для отделки фасадов зданий и интерьеров и отвечающие требованиям не только в отношении цвета и фактуры, но и обладающие высокой атмосферостойкостью.
Растворы жаростойкие — растворы, сохраняющие в заданных пределах свои общетехнические свойства при длительном воздействии высоких температур.
Растворы кислостойкие — растворы, обладающие наряду с необходимыми показателями общетехнических свойств способностью в течение длительного эксплуатационного периода выдерживать без разрушения агрессивное воздействие концентрированных растворов кислот.
Вязкость (внутреннее трение) — свойство растворов, характеризующее сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение.
Морозостойкость —способность растворов выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии без признаков разрушения.
5 Растворы для каменных кладок и монтажа крупноблочных и крупнопанельных бетонных и железобетонных изделий и конструкций

5.1 Растворы для каменных кладок и монтажа крупноблочных и крупнопанельных бетонных и железобетонных изделий и конструкций подразделяются:
5.1.1 По плотности в сухом состоянии на:
тяжелые — плотностью 1500 кг/м3 и более;
легкие — плотностью менее 1500 кг/м3.
5.1.2 По виду вяжущих на:
простые — цементные, известковые и др.;
сложные — цементно-известковые, цементно-глиняные и др.
5.1.3 По прочности на сжатие на марки:
4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 300. Марка раствора определяется испытанием на сжатие образцов в соответствии с ГОСТ 5802.
5.2 Средние значения прочности растворов на сжатие цементных и смешанных в различные сроки (до 90 суток) в % их прочности в возрасте 28 суток при температуре твердения 20±3 °С приведены в таблице 1.
5.3 Средние значения прочности растворов на портландцементах, твердеющих при различной температуре, различное время в % их прочности в возрасте 28 суток при температуре твердения 20±3 °С приведены в таблице 2.
При применении растворов, изготовленных на шлакопортландцементе, пуццолановом портландцементе и цементах для строительных растворов, следует учитывать замедление нарастания их прочности при температуре твердения ниже 15 °С. Величина относительной прочности этих растворов определяется умножением значений, приведенных в таблице 2, на коэффициенты: 0,3 — при температуре твердения 0°С; 0,7 — при 5 °С; 0,9 — при 10 °С; 1 — при 15 °С и выше.
Для промежуточных значений температуры твердения и промежуточных .значений возраста раствора прочность его определяют линейной интерполяцией.
5.4 Для повышения технико-экономических показателей качества растворов в их состав следует вводить минеральные (известь, глина) и химические добавки по ГОСТ 24211.
5.5 Состав раствора заданной марки с применением различных видов вяжущих рассчитывают в соответствии с приведенными ниже указаниями и корректируют по результатам испытаний подобранного состава на его соответствие всем нормируемым показателям качества по ГОСТ 28013.

Таблица 1
	Возраст, сут
	3
	7
	14
	28
	60
	90

	Прочность, %
	33
	55
	80
	100
	120
	130



Таблица 2
	Возраст, сут
	Прочность раствора, %, при температуре твердения, °С

	
	1
	5
	10
	20
	30
	40
	50

	1
	1
	4
	6
	13
	23
	32
	43

	2
	3
	8
	12
	23
	38
	54
	76

	3
	5
	11
	18
	33
	49
	66
	85

	7
	15
	25
	37
	55
	72
	87
	100

	14
	31
	45
	60
	80
	92
	100
	—

	21
	42
	58
	74
	92
	100
	—
	—

	28
	52
	68
	83
	100
	—
	—
	—



5.6 Расход вяжущего на 1 м3 раствора определяется делением расхода вяжущего на 1 м3 песка на коэффициент выхода раствора, представляющий собою отношение объема раствора к объему песка при данном составе раствора.
5.7 Выбор вяжущих при приготовлении растворов для каменных кладок, изготовления крупных панелей и блоков, монтажа крупноблочных и крупнопанельных бетонных стен и других конструкций при твердении раствора при положительной температуре следует производить по таблице 3.
Применение известково-шлаковых вяжущих при температуре воздуха ниже 10 °С не допускается вследствие сильного замедления твердения раствора. Для ускорения твердения и сохранения прочности во времени растворов на указанных вяжущих рекомендуется добавка портландцемента в количестве 15—25 % по объему вяжущего с одновременным увеличением дозировки песка на 15—25 %.
5.8 Ориентировочные расходы вяжущего на 1 м3 песка и на 1 м3 раствора приведены в таблице 4, где Rв = Мв/1000.
5.9 Для получения заданной марки раствора в случае применения вяжущих, отличающихся маркой Мвф от приведенных в 5.8 (таблица 4), расход вяжущего на 1 м3 песка определяется по формуле


,
где Qв — расход вяжущего с активностью по таблице 4 на 1 м3 песка, кг;
Qвф — расход вяжущего с иной активностью;
RвQв— принимается по таблице 4 для данной марки раствора.

Таблица 3
	Условия эксплуатации конструкций
	Вид вяжущего

	1 Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений до 60 % и для фундаментов, возводимых в маловлажных грунтах
	Портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцемента, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, цемент для растворов, известково-шлаковое вяжущее


	2 Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений свыше 60 % и для фундаментов, возводимых во влажных грунтах
	Пуццолановый портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцементы, шлакопортландцемент, портландцемент, цемент для растворов, известково-шлаковые вяжущие


	3 Для фундаментов при агрессивных сульфатных водах
	Сульфатостойкие портландцементы, пуццолановый портландцемент



Таблица 4
	Вяжущие
	Марка раствора Mр
	Марка вяжущего Мв
	Показатель RвQв
	Расход вяжущего, кг

	
	
	
	
	на 1 м3 песка
	на 1 м3 раствора

	Вяжущие по
	300
	500
	230
	460
	510

	ГОСТ 10178;
	
	400
	
	575
	600

	ГОСТ 25328; ГОСТ 22266
	200
	500 
400
	180
	360
450
	410
490

	Вяжущие по
	150
	500
	140
	280
	330

	ГОСТ 10178;
	
	400
	
	350
	400

	ГОСТ 25328;
	
	300
	
	470
	510

	ГОСТ 22266
	100
	500
	102
	205
	250

	
	
	400
	
	255
	300

	
	
	300
	
	340
	390

	
	75
	500
	81
	160
	195

	
	
	400
	
	200
	240

	
	
	300
	
	270
	310

	
	
	200
	
	405
	445

	
	50
	400
	56
	140
	175

	
	
	300
	
	185
	225

	
	
	200
	
	280
	325

	
	25
	300
	31
	105
	135

	
	
	200
	
	155
	190

	
	10
	150
	14
	93
	110

	
	
	100
	
	140
	165

	
	
	50
	
	280
	320

	
	4
	50
	
	120
	145

	
	
	25
	
	240
	270

	Примечание — Расход вяжущих указан для смешанных цементно- известковых и цементно-глиняных растворов и песка в рыхлонасыпанном состоянии при естественной влажности 3—7 %.


5.10 Количество неорганических пластификаторов (известкового или глиняного теста) Vд на 1 м3 песка определяется по формуле
Vд = 0,17(1 - 0,002Qв),
где Vд — неорганическая добавка на 1 м3 песка, м3.
Примечание — При применении каменных материалов с повышенным водопоглощением в районах с жарким и сухим климатом расход известкового теста для повышения водоудерживающей способности раствора строительного может быть увеличен в 1,5 раза.
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