Практическая работа

Тема  Изучение СП 82-101-98. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

Ход работы: Раствор строительный — рационально составленная, однородно перемешанная смесь вяжущего вещества (цемент, известь, гипс и др.), воды, песка и добавок, приобретающая с течением времени камневидное состояние.

Водопотребность — количество воды, необходимое для получения растворной смеси требуемой подвижности.

Растворы декоративные — растворы, применяемые при заводской отделке лицевых поверхностей строительных деталей и конструкций, а также для отделки фасадов зданий и интерьеров и отвечающие требованиям не только в отношении цвета и фактуры, но и обладающие высокой атмосферостойкостью.

Растворы жаростойкие — растворы, сохраняющие в заданных пределах свои общетехнические свойства при длительном воздействии высоких температур.

Растворы кислостойкие — растворы, обладающие наряду с необходимыми показателями общетехнических свойств способностью в течение длительного эксплуатационного периода выдерживать без разрушения агрессивное воздействие концентрированных растворов кислот.

Вязкость (внутреннее трение) — свойство растворов, характеризующее сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение.

Морозостойкость —способность растворов выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии без признаков разрушения.

5 Растворы для каменных кладок и монтажа крупноблочных и крупнопанельных бетонных и железобетонных изделий и конструкций

5.1 Растворы для каменных кладок и монтажа крупноблочных и крупнопанельных бетонных и железобетонных изделий и конструкций подразделяются:

5.1.1 По плотности в сухом состоянии на:

тяжелые — плотностью 1500 кг/м3 и более;

легкие — плотностью менее 1500 кг/м3.

5.1.2 По виду вяжущих на:

простые — цементные, известковые и др.;

сложные — цементно-известковые, цементно-глиняные и др.

5.1.3 По прочности на сжатие на марки:

4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 300. Марка раствора определяется испытанием на сжатие образцов в соответствии с ГОСТ 5802.

5.2 Средние значения прочности растворов на сжатие цементных и смешанных в различные сроки (до 90 суток) в % их прочности в возрасте 28 суток при температуре твердения 20±3 °С приведены в таблице 1.

5.3 Средние значения прочности растворов на портландцементах, твердеющих при различной температуре, различное время в % их прочности в возрасте 28 суток при температуре твердения 20±3 °С приведены в таблице 2.

При применении растворов, изготовленных на шлакопортландцементе, пуццолановом портландцементе и цементах для строительных растворов, следует учитывать замедление нарастания их прочности при температуре твердения ниже 15 °С. Величина относительной прочности этих растворов определяется умножением значений, приведенных в таблице 2, на коэффициенты: 0,3 — при температуре твердения 0°С; 0,7 — при 5 °С; 0,9 — при 10 °С; 1 — при 15 °С и выше.

Для промежуточных значений температуры твердения и промежуточных .значений возраста раствора прочность его определяют линейной интерполяцией.

5.4 Для повышения технико-экономических показателей качества растворов в их состав следует вводить минеральные (известь, глина) и химические добавки по ГОСТ 24211.

5.5 Состав раствора заданной марки с применением различных видов вяжущих рассчитывают в соответствии с приведенными ниже указаниями и корректируют по результатам испытаний подобранного состава на его соответствие всем нормируемым показателям качества по ГОСТ 28013.

Таблица 1

| Возраст, сут | 3 | 7 | 14 | 28 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность, % | 33 | 55 | 80 | 100 | 120 | 130 |

Таблица 2

| Возраст, сут | Прочность раствора, %, при температуре твердения, °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | 32 | 43 |
| 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 38 | 54 | 76 |
| 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | 49 | 66 | 85 |
| 7 | 15 | 25 | 37 | 55 | 72 | 87 | 100 |
| 14 | 31 | 45 | 60 | 80 | 92 | 100 | — |
| 21 | 42 | 58 | 74 | 92 | 100 | — | — |
| 28 | 52 | 68 | 83 | 100 | — | — | — |

5.6 Расход вяжущего на 1 м3 раствора определяется делением расхода вяжущего на 1 м3 песка на коэффициент выхода раствора, представляющий собою отношение объема раствора к объему песка при данном составе раствора.

5.7 Выбор вяжущих при приготовлении растворов для каменных кладок, изготовления крупных панелей и блоков, монтажа крупноблочных и крупнопанельных бетонных стен и других конструкций при твердении раствора при положительной температуре следует производить по таблице 3.

Применение известково-шлаковых вяжущих при температуре воздуха ниже 10 °С не допускается вследствие сильного замедления твердения раствора. Для ускорения твердения и сохранения прочности во времени растворов на указанных вяжущих рекомендуется добавка портландцемента в количестве 15—25 % по объему вяжущего с одновременным увеличением дозировки песка на 15—25 %.

5.8 Ориентировочные расходы вяжущего на 1 м3 песка и на 1 м3 раствора приведены в таблице 4, где Rв = Мв/1000.

5.9 Для получения заданной марки раствора в случае применения вяжущих, отличающихся маркой Мвф от приведенных в 5.8 (таблица 4), расход вяжущего на 1 м3 песка определяется по формуле

,

где Qв — расход вяжущего с активностью по таблице 4 на 1 м3 песка, кг;

Qвф — расход вяжущего с иной активностью;

RвQв— принимается по таблице 4 для данной марки раствора.

Таблица 3

| Условия эксплуатации конструкций | Вид вяжущего |
| --- | --- |
| 1 Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений до 60 % и для фундаментов, возводимых в маловлажных грунтах | Портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцемента, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, цемент для растворов, известково-шлаковое вяжущее |
| 2 Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений свыше 60 % и для фундаментов, возводимых во влажных грунтах | Пуццолановый портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцементы, шлакопортландцемент, портландцемент, цемент для растворов, известково-шлаковые вяжущие |
| 3 Для фундаментов при агрессивных сульфатных водах | Сульфатостойкие портландцементы, пуццолановый портландцемент |

Таблица 4

| Вяжущие | Марка раствора Mр | Марка вяжущего Мв | Показатель RвQв | Расход вяжущего, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 м3 песка | на 1 м3 раствора |
| Вяжущие по | 300 | 500 | 230 | 460 | 510 |
| ГОСТ 10178; |  | 400 |  | 575 | 600 |
| ГОСТ 25328; ГОСТ 22266 | 200 | 500 400 | 180 | 360 450 | 410 490 |
| Вяжущие по | 150 | 500 | 140 | 280 | 330 |
| ГОСТ 10178; |  | 400 |  | 350 | 400 |
| ГОСТ 25328; |  | 300 |  | 470 | 510 |
| ГОСТ 22266 | 100 | 500 | 102 | 205 | 250 |
|  |  | 400 |  | 255 | 300 |
|  |  | 300 |  | 340 | 390 |
|  | 75 | 500 | 81 | 160 | 195 |
|  |  | 400 |  | 200 | 240 |
|  |  | 300 |  | 270 | 310 |
|  |  | 200 |  | 405 | 445 |
|  | 50 | 400 | 56 | 140 | 175 |
|  |  | 300 |  | 185 | 225 |
|  |  | 200 |  | 280 | 325 |
|  | 25 | 300 | 31 | 105 | 135 |
|  |  | 200 |  | 155 | 190 |
|  | 10 | 150 | 14 | 93 | 110 |
|  |  | 100 |  | 140 | 165 |
|  |  | 50 |  | 280 | 320 |
|  | 4 | 50 |  | 120 | 145 |
|  |  | 25 |  | 240 | 270 |
| Примечание — Расход вяжущих указан для смешанных цементно- известковых и цементно-глиняных растворов и песка в рыхлонасыпанном состоянии при естественной влажности 3—7 %. |  |  |  |  |  |

5.10 Количество неорганических пластификаторов (известкового или глиняного теста) Vд на 1 м3 песка определяется по формуле

Vд = 0,17(1 - 0,002Qв),

где Vд — неорганическая добавка на 1 м3 песка, м3.

Примечание — При применении каменных материалов с повышенным водопоглощением в районах с жарким и сухим климатом расход известкового теста для повышения водоудерживающей способности раствора строительного может быть увеличен в 1,5 раза.